«МСХ»

Средство удаления накипных отложений с ингибирующим действием

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2121-002-74068031-2009

Срок введения с 28 мая 2009г.

Разработано:

Зам. Ген. Директора по научной

работе доктор технических наук

______________ М.И. Базанов

«18» мая 2009г.

Инженер по стандартизации                                               Зав. Лабораторией ПАВ

___________ С.Я. Мирлович                                               _____________ И.Э. Франкцевич

«18» мая   2009г.                                                                      «18» мая   2009г.

г. Москва 2009г.

1. Технические требования

1.1.	Настоящие технические условия распространяются на серию препаратов МСХ.

МСХ-07 применяется в качестве моющего средства для химической промывки теплообменного оборудования всех типов из черной и нержавеющей стали, меди и медьсодержащих сплавов и других, кроме алюминия и сплавов алюминия. МСХ-07 применяется для химической промывки оборудования от накипных отложений в атомной энергетике.

МСХ-08 применяется в качестве моющего средства для химической промывки теплообменного оборудования всех типов из черной и нержавеющей стали, включая пластинчатые теплообменники от накипных отложений в тепловой энергетике, объектах ЖКХ и химической промышленности.

МСХ-09 применяется в качестве моющего средства для химической промывки теплообменного оборудования всех типов из меди и медьсодержащих сплавов, включая пластинчатые теплообменники от накипных отложений в тепловой энергетике, объектах ЖКХ и химической промышленности.

МСХ-10 применяется в качестве моющего средства для химической промывки теплообменного оборудования из черной и нержавеющей стали всех типов, включая пластинчатые теплообменники от накипных отложений, отложений окислов железа в тепловой энергетике, объектах ЖКХ и химической промышленности.

1.2.	Препараты МСХ должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование | Норма | Методы испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид 2. рН 5 % водного раствора | Кристаллический порошок от белого до светло- серого цвета (возможен голубоватый оттенок) 1,0-1,5 | п. 5.2. настоящих ТУ п. 5.3. настоящих ТУ |

1.3.	Препараты МСХ-07, МСХ-08, МСХ-09 - это смесь сульфаминовой кислоты (амидосульфоновой) с ингибиторами коррозии.

Препарат МСХ-10- это смесь лимонной кислоты с ингибиторами коррозии.

1.4.	В качестве ингибиторов коррозии применяются:
1,2,3-бензотриазол, гексаметилентетрамин, калий йод, МГЦС-73 (макрогетероциклическое соединение).

1.5.	Процентный состав компонентов, входящий в препараты МСХ, определяется технологической картой, и зависит от типа теплообменного оборудования (состав отложений, материал металла трубчатки, материал металла корпуса теплообменника).

1.6.	Технологическая карта утверждается начальником производства.

2. Упаковка и маркировка

2.1.	Препараты МСХ упаковываются в полиэтиленовые или полипропиленовые, а также в металлизированные пакеты.

Допускается упаковка препаратов МСХ в пластиковую или металлическую тару.

2.2.	Транспортная маркировка производится в соответствии с ГОСТ 14192 – 96.

2.3.	На каждое грузовое место наносится маркировка или прикрепляется ярлык с обозначением:

Наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

Наименование продукта;

Масса брутто и нетто;

Номер места;

Номер партии;

Дата изготовления;

Номер настоящих технических условий.

3. Требования безопасности

3.1.	Препараты МСХ – негорючие и невзрывоопасные продукты.

3.2.	Препараты МСХ являются веществами умеренно опасными, оказывают раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/куб.м. Обладают умеренными кумулятивными свойствами.

3.3.	При работе с препаратами МСХ необходимо соблюдать правила предосторожности, исключающие попадание вещества на незащищенные кожные покровы с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (спецодежды, защитных очков типа ПО-2 или ПО-3, резиновых перчаток или рукавиц).

3.4.	При производстве и применении препаратов МСХ должны соблюдаться требования к производственному оборудованию. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим  приводом согласно 
ГОСТ 12.4.021 «Системы вентиляционные. Общие требования». В местах поступления вредных веществ в воздух рабочей зоны должны быть оборудованы местные вытяжные устройства.

3.6.	При производстве и применении препаратов МСХ сточных вод и газовых выбросов не образуется.

3.7.	Контроль за содержанием в воздухе рабочей зоны химических веществ,  должен осуществляться согласно методике контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Руководство Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», на соответствие требованиям ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»).

3.8.	При производстве и применении препаратов МСХ должны соблюдаться требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 23 мая 2003 г.).

3.9.	Работники, занятые на производстве и применении продукта должны проходить обязательные при поступлении на работу и  периодические медицинские осмотры согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.10.	Охрана атмосферного воздуха должна осуществляться   согласно 
ГОСТ 17.2.3.02-78  "Охрана природы. Атмосфера. Методы установления предельно допустимых  выбросов вредных веществ промышленными предприятиями". Необходимо обеспечивать содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест согласно ГН 2.1.6.695-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

3.11.	Утилизацию отходов производства, а также продукта не соответствующего требованиям настоящих ТУ необходимо осуществлять согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

3.12.	Готовый продукт, исходное сырьё и материалы необходимо хранить и транспортировать в герметичной таре.

3.13.	Все исходные материалы (компоненты) для изготовления продукта должны быть допущены к применению Минздравом РФ в установленном порядке.

4.Правила приёмки

4.1.	Препараты МСХ поставляются партиями  массой не менее 50 кг, сопровождаются документом о качестве, содержащем следующие данные:

Наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

Наименование продукта;

Массы брутто и нетто партии;

Номер партии и количество мест в партии;

Дата изготовления;

Номер настоящих технических условий;

Результаты проведенных испытаний.

5.Методы испытания

5.1.	Отбор проб проводят по ГОСТ 5445-79

5.2.	Внешний вид Препаратов МСХ определяют визуально при естественном рассеянном свете.

5.3.	Определение рН.

рН определяют на потенциометре с применением стеклянного электрода по силе тока    ЭВ – 74, можно использовать и  другие приборы с аналогичными метрологическими характеристиками.

6. Транспортировка и хранение

6.1. Готовый продукт должен храниться в крытых сухих помещениях.

6.2. Транспортируют препараты МСХ железнодорожным и автомобильным  транспортом в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.Гарантии  изготовителя

7.1.	Изготовитель гарантирует соответствие всех выпускаемых партий Композиции МСХ требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения.

7.2.	Гарантийный срок хранения МСХ 36 месяцев со дня изготовления.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Нормативно – технической документации, на которую даны ссылки в

технических условиях на препараты МСХ

ГОСТ 5445-79	«продукты коксования химические правила приемки и методы отбора проб».

ГОСТ 12.4.021	«Системы вентиляционные. Общие требования».

ГОСТ 17.2.3.02-78	«Охрана природы. Атмосфера. Методы установления предельно допустимых  выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

ГОСТ 14192 – 96		«Маркировка грузов».

ГОСТ 9980.2 – 86		«Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний».

ГОСТ 24104-2001	«Весы лабораторные» Общие технические требования.