| Бентотех СТО 30478650-006-2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические | характеристики |  |  |  |

| Показатель | АС 50 | АС 100 | АСЛ 50 | АСЛ 100 | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент фильтрации при 200кПа перпендикулярно к плоскости/ в направлении плоскости, м/с, не более | 3,0x10-11 | 1,5x10-11 | 3,0x10-11 | 1,5x10-11 | ГОСТ Р 52608 |
| Степень набухания, мл/2г, не менее | 24 | 24 | 24 | 24 | ГОСТ 26136-84 или ASTM D 5890 |
| Поверхностная плотность бентонитового мата, кг/м2 , ±10 | 3,9 | 5,2 | 4,1 | 5,4 | ГОСТ 2678 |
| Прочность при растяжении (вдоль/поперек), kH/м, не менее | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | ГОСТ 11262 |
| Прочность сцепления, Н/м, не менее | 400 | 400 | 400 | 400 | ПМ-004 [3] |
| Стойкость к гидростатическому давлению, атм, не менее | 5 | 6 | 5 | 6 | - |
| Толщина материала при нагрузке 2кПа, мм, ±10% | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | ГОСТ Р 50276 |
| Размер рулона |  |  |  |  |  |
| Ширина рулона, м | 5,2(1,3) | 5,2(1,3) | 5,2(1,3) | 5,2(1,3) | СТО 30478650-006-2014 |
| Длина рулона, м | 25 (5,2) | 25 (5,2) | 25 (5,2) | 25 (5,2) | СТО 30478650-006-2014 |